# 조성(formulations)의 최적화

# (Optimising formulations)

동적 표면장력을 측정하는 새로운 기술로 젖음성(wetting properties)의 분석을 단순화한다.

ECJ 02,03

www.coatings.de

Volker Konig, Dresden

좋은 점착력은 젖음성이 좋을 것으로 가정할 수 있으며 낮은 표면장력을 필요로 한다. 용제를 사용하는 시스템에서는 무엇보다도 먼저 낮은 표면장력을 가지게 된다. 물을 사용하는 시스템에서는 표면장력을 감소시키는 첨가제가 필요하다. 이제부터의 새로운 측정 방법은 조성 중의 첨가제의 효과를 분석할 수 있다. 이 방법은 다른 말로 표현하면 프린터나 인쇄기(printing press)에서 꼭 필요한 테스트 비용을 줄일 수 있다. 그래서, 동적 표면장력의 측정은 시간과 비용을 절약할 수 있게 한다.

광택제나 잉크를 얇은 층으로 만들 때 헤어릴 수 없는 많은 문제가 나타날 수 있다.  이들 문제에는 불충분한 물질(substrate)의 젖음성(wetting)과 나쁜 유동성(flow), 퍼짐성(spreading), 구멍(craters)의 형성, 안료(pigments)의 분리(separation) 등이 포함된다. 광택제의 층은 균일하며 좋은 흐름과 완전한 젖음을 위해 낮은 표면장력 범위를 가지는 것이 중요하다. 젖음성의 좋은 품질을 보장하기 위해서는 시약의 표면장력을 낮출 수 있는 수용액을 기본으로 하는 제품을 사용할 필요가 있다. 이것은 용제를 기본으로 하는 시스템의 경우와는 반대이다. 용제의 표면장력은 이미 낮기 때문에 표면장력은 자연히 낮다. 용제를 기본으로 하는 제품이 환경에 유해하고 건강에 해롭기 때문에 수용액을 기본으로 하는 용액은 그 중요성이 점점 커지고 있다. 그러므로, 법적 규정이 까다로워질수록 제조업체들은 이들 규정에 부합하기 위해서 집중적으로 비용을 투자하게 될 것이다. 이러한 새로운 측정 기술은 조성상에서 첨가제의 효과를 분석할 수 있게 하며, 프린터와 인쇄기판에서 필수적인 테스트를 최소로 줄일 수 있다.

시간에 따라 표면장력이 변화함에 따라 젖음성이 결정된다.

조성에 접근하기 위해서 광택제 및 인쇄 잉크 제조사들은 액체의 표면장력을 결정하기 위한 정적 방법을 사용하곤 한다. 가장 많이 사용되는 정적 측정 방법은 Du Nouy 또는 Whilhelmy 방법으로 링이나 판이 액체를 끌어당길 때 필요로 하는 힘을 측정하게 된다. 그러나, 이들 방법은 시간에 따라 변하는 표면장력은 측정할 수가 없다. 특히 시간에 대한 표면장력의 변화는 코팅 과정동안의 액체의 젖음성, 흐름 및 퍼짐 성질을 나타낸다.

이것은 정확하게 무엇을 의미하는가? 만약 누군가 액체의 새로운 표면을 만든다면, 예를들어, 스프레이를 통해 방울을 만들거나, 액체의 막을 만들면, 제일 먼저 이 새로운 표면은 사용된 용제의 표면장력을 가진다. 그러므로, 수용액을 기본으로 하는 시스템에서는 이것은 물의 표면장력이 될 것이다. 일반적으로 이것은 젖음성이 너무 높다. 새로운 표면이 형성된 후 바로 액체 내에 포함되어 있는 첨가제 (계면활성제)는 이 표면으로 접근하여 표면장력을 떨어뜨린다. 방울이 기질과 부딪칠 때 감소된 표면장력은 광택제의 좋은 젖음성을 나타나게 된다. 만약 충분한 시간이 주어지게 되면, 첨가제의 효과를 알아낼 수 있다. 이러한 시간에 의존하는 공정은 동적 표면장력에 의해 표현될 수 있다.

임의의 코팅 공정에서 최적의 젖음성을 얻기 위해서는 적합한 첨가제를 사용하여 동적 표면장력을 조절하는 것이 바람직하다. 그렇게 하므로서 표면장력은  액체가 기질과 접촉할 때 좋은 젖음성을 갖기 위한 충분히 낮은 값을 얻을 수 있다. 얻어지는 표면장력의 최종값(정적상태의 값)과 표면장력 감소 비율은 종종 서로 반대로 가기도 한다. 즉, 표면장력을 매우 낮게 감소시키는 첨가제가 가끔은 비교적 느리게 움직인다는 것을 의미한다. 반대로, 표면장력이 더 낮은 첨가제를 사용하여도 훨씬 빨리 더 높은 최종값에 도달하게 된다. (Figure 1).

첨가제를 선택할 때는 명확한 시간상의 과정을 확실히 할 필요가 있다. 스프레이의 적용은 페인트의 적용 분야 와는 다른 요구사항을 가진다. 이러한 이유 때문에 이상적인 첨가제는 존재하지 않는다. 정확한 첨가제를 선택하기 위해서는 항상 코팅 공정과 관련되어 일어나야만 한다.

기포수명을 변화시켜 표면장력의 시간 의존도를 측정한다.

SITA Messtechnik GmbH는 표면장력의 시간 의존도를 측정하는 자동 기포압 표면장력계를 생산한다.  Figure 2에서처럼, 기포는 측정하는 동안 모세관을 통해 액체 안으로 공기가 유입되어 발생하게 된다. 기포 생성에 필수적인 압력은 표면장력과 동일하다. 표면장력의 시간 의존도는 기포를 생성하는데 주어지는 시간을 변화시키면서 알아낼 수 있다. 이것으로 장비는 기포 수명을 조절할 수 있게 된다.

장비는 기포가 이 계면(표면)에 존재하는 것으로 공기-액체 계면의 표면 장력을 측정한다.  모세관을 통한 공기흐름의 증가 또는 감소로 표면의 나이가 다르게 만들어지며 이것을 통해 수명이 짧거나 길게 나타나게 된다.

SITA science line t60은 액체의 동적  표면장력을 측정한다. 기포 수명은 30ms에서 60s 사이에서 조정할 수 있다. 이것은 코팅 과정에서 높은 동적 과정부터 거의 정적인 과정(표면장력의 준정적 범위)까지 나타낼 수 있음을 뜻한다. 그러므로, 장비는 스프레이 과정, 페인트 과정 및 인쇄 공정의 연구를 위해

적합하다.

혁신적인 측정 알고리즘에 의하여 액체의 밀도는 알 필요가 없어졌다. 마찬가지로, 모세관의 침수 깊이도 문제가 되지 않는다. 이들 특징들은 전체적인 자동 측정 과정에서 사용자의 오차 영향을 최소화 해 준다. 장비는 매우 컴팩트하며, 이동성이 있고 밧데리로 작동 될 수도 있다. 측정은 몇 초 이내에 가능하여 측정을 위해서는 아주 적은 시간만이 필요하다.

초기 젖음은 인식될 수 있지만 퍼짐 행동 양식은 여전히 다르게 나타날 수 있음을 분석으로 알 수 있다.

Figure 3은 다른 광택제 조성이 동적 표면 장력과 그러므로 인한 젖음성에 어떻게 영향을 미치는지를 나타낸다. 두개의 광택제는 같은 정적 표면장력 값이 얻어졌지만 동적 범위에서는 (짧은 기포 수명)다른 값을 보여준다.  광택제 2의 표면장력은 30ms까지의 높은 동적 범위에서는 첫번째 광택제보다 낮다. 습윤공정은 1초 이내에서 끝나버리므로, 광택제 2는 광택제 1보다 젖음성이 더 좋은 것으로 나타난다.

반대의 경우가 측정 3과 4 (Figure 4)의 비교에서 보여진다. 여기서는 광택제 둘 다 동적 범위에서는 비슷한 행동 양식을 보이지만 정적 표면장력은 확실히 다르다.

이것은 사실 초기 젖음 과정은 같아도 퍼짐 및 흐름과정에서 다르게 나타날 수 있음을 의미한다. 이들 차이점은 광택제의 건조 과정에서 나타난다. 용제는 광택제가 건조하는 동안에 증발하기 때문에 광택제 층에서는 다양한 표면장력 범위가 나타난다. 부차적으로는, 광택제 층은 부분적으로 수축되어 잘 알려진 “orange peel effect”가 발생할 수 있다. 이것은 정확한 첨가제를 사용하므로서 광택제 층 전체적으로 낮은 표면장력이 변하지 않는다면 피할 수 있다.

Bubble Pressure Method의 혁신적인 사용 표면장력은 기포를 생성하는 동안 측정되는 압력을 증폭하여 계산된다. 일반적으로 측정되는 압력의 최대 값과는 대조적으로 측정값은 증폭이나 모세관의 침수 깊이와는 관련이 없다.

용제를 기본으로 하는 광택제와 인쇄 잉크의 단점 용제를 기본으로 하는 광택제와 인쇄 잉크는 수용액을 기본으로 하는 제품과 비교하여 중요한 점을 무시하고 있다. •사용자들이 용제가 사용되는 제품과 접촉하게 되기 때문에 건강상의 위험이 훨씬 크다. 이것은 산업에 의한 건강 유지와 안전 규격과 부합하기 위해 고비용의 측정이 이루어진다. •많은 수의 제품이 환경 규제가 증가하기 때문에 시장에서 줄어들고 오직 확실한 용제만이 제조사에서 사용되고 있다. •법률학자들은 환경 친화적인 것을 요구하기 때문에 용제가 기본이 되는 제품 생산은 비용 집중이 늘어나게 되고 그러므로 비용이 더 많이 드는 제조법이 된다.

자동 기포압 표면장력계의 장점 •제품의 동적표면장력이 간단한 측정법으로 측정된다. •조성이 분석될 수 있으므로, 젖음성 문제의 원인을 알아낼 수 있고 자사 제품 및 경쟁사 제품 사이의 품질적인 차이점을 구별할 수 있게 된다. •테스트되는 비용(예를 들어 인쇄기에서)이 최소로 줄어들게 된다. •이런 종류의 측정 시스템을 사용하는 사람은 수용액을 기본으로 하는 광택제 및 페인트 시스템에서 전이상태 동안 그에게 가장 적은 노력으로 품질 보증을 할 수 있는 이점을 가진다.